Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera.

- Adres obiektu budowlanego: Drogi Miejskie Miasta Będzina.

- Zamawiający: PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. ul. Paryska 11, 42-500 Będzin.

- Przedmiot zamówienia.

- Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy, który zapewni należyte i terminowe wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno-asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni mineralno-asfaltowych za pomocą natrysku emulsji kationowej szybkorozpadowej 
i grysów przy użyciu specjalistycznego sprzętu, remontera, stosowanego do naprawy ubytków w jezdni o głębokości do 5 cm.

- Remonty cząstkowe wykonane będą na drogach gminnych na terenie Miasta Będzina.

- Zamawiający przewiduje wykonanie około: 8 000,00 m2.

- Zakresy będą zlecane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilości maksymalnie: 3 000,00 m2  w jednym zleceniu.

- Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Wymagany termin gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy.

- Realizacja zadania będzie następować w oparciu o zlecenia Zamawiającego wysyłanego drogą elektroniczną na adres Wykonawcy.

- Wykonawca będzie rozliczał się z Zamawiającym na podstawie przedstawionej ceny jednostkowej za 1 m2 wykonanego remontu oraz pomiaru powykonawczego i po zatwierdzeniu protokołu odbioru wykonanego remontu na danej ulicy.

- W przypadku awarii jednostki sprzętowej (remontera) Wykonawcy będzie zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą max do 3 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca prowadzonych robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne 
z technologią wykonywanie prac oraz ponosi wszelkie skutki prawne za wystąpienie szkód w otoczeniu prowadzonych prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich,
wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót budowlanych do 7 dni po ich zakończeniu.

- Ogólną specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni mineralno – asfaltowych grysami i emulsją kationową za pomocą urządzenia typu remonter zawiera załącznik nr 12 do SIWZ – OST

Załącznik nr 2

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania przetargowego

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy;

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

- Załącznik nr 3 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1-8 Ustawy.

- Załącznik nr 4 – Wstępne oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1b Ustawy.

- Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy.

- Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych robót budowlanych.

- Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca.

- Załącznik nr 9 -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

- Załącznik nr 11 - Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Opłacona, aktualna polisa OC Wykonawcy.

Załącznik nr 3.

.....................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera, znak ZP-1/2020, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „Interpromex” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczam, że:

  - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy Pzp.

  - nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Ustawy Pzp.

……………………………….

(miejscowość, dnia)

…………………………..

(podpis)

Załącznik nr 4

.....................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera,, znak ZP-1/2020, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo – Usługowe „Interpromex” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące wymaganych:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………………………….

(miejscowość, dnia)

…………………………..

(podpis)

Załącznik nr 5

.....................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Data   ......................................

Nazwa Wykonawcy  ..................................................................................................................

Adres   ...................................................................................................................................

NIP  .....................................................   TEL  .................................................................

email: ……………………………………………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

“ Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera” nr ZP-1/2020

oferuję wykonanie ww. zadania na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto:…………………………………………zł

słownie:…………………………………………………………………………………………zł brutto

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami:………..% t.j.:……………………… zł

cena netto: ……………………………………………..zł

Czas przystąpienia do realizacji częściowego zlecenia remontu cząstkowego nawierzchni dróg :................ dni.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przew. Ilość | Cena jedn.za 1m2 netto w zł. | Cena netto w zł. (IV x V) | VAT ( od poz.VI) | Cena brutto (VI + VII) |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera | m2 | 8 000,00 |  |  |  |  |

Ponadto :

- Oświadczam/y, że akceptuję warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Faktury VAT .

- W przypadku wyboru naszej/ mojej oferty oświadczam/y, że wniosę / wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto:………………… zł (słownie:……………………… ……….…………..) na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/ zapoznaliśmy  się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnoszę / wnosimy  do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem/zdobyliśmy  konieczne informacje do przygotowania oferty oraz podpiszę / podpiszemy  umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do   SIWZ.

- Oświadczam/y, że uważam / uważamy się za związanego/związanych  ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania tj.: 30 dni.

Nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium (dotyczy wadium wniesionego 
w pieniądzu).

………………………………………............................................................………

…….....................................

podpis osoby/osób  uprawnionych

Załącznik nr 6

.....................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Data   ..........................................

Nazwa Wykonawcy  ........................................................................................................

Siedziba   .........................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera”  znak ZP-1/2020

Oświadczam, iż wykonałem/wykonuję następujące roboty budowlane i przedkładam poniższy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy 
i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| Lp | Odbiorca robót budowlanej | Termin realizacji (data wykonania) | Przedmiot/ wielkość zamówienia | Wartość robót (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert referencje lub inne dokumenty określające: datę wykonania, podmiot, przedmiot oraz wartość wykonanych lub wykonywanych robót budowlanych.

…………………………..

(podpis)

Załącznik nr 7

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Data   ..........................................

Nazwa  Wykonawcy:……………………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera”   znak ZP-1/2020

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ podwykonawcami, tj:

| Nazwa i adres podwykonawcy nr NIP/ nr KRS /CEiDG | Część zamówienia, którą zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- |

nie  podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………..

(podpis)

Załącznik nr 8

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Data   ..........................................

Nazwa  Wykonawcy:……………………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………………………….

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera”   znak ZP-1/2020

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ch zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj:

| Nazwa i adres podmiotu, nr NIP/ nr KRS /CEiDG |
| --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………………………..

(podpis)

Załącznik nr 9

…………………………….

pieczęć firmowa Wykonawcy

Data   ..........................................

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………….

Siedziba…………………………………………………………………………..

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oznaczonym nr ZP-1/2020 
p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera” w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

# Przedkładamy  listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184)

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

# ........................  dn. .................

..............................................

podpis

# informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

# ........................  dn. .................

..............................................

podpis

*należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2

Załącznik nr 10

WZÓR  UMOWY

do postępowania przetargowego ZP-……….

Umowa na robotę budowlaną  w sprawie zamówienia publicznego udzielonego 
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000  €.

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy następującymi Stronami:

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowo  - Usługowe “INTERPROMEX” Spółką 
z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Paryska 11, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS 0000074721, NIP 625-001-03-56, REGON 003453009, wysokość kapitału zakładowego: 5.001.279,00 zł,

reprezentowaną przez:

- Oliwera Topolskiego	-	Prezesa Zarządu

- Macieja Fazana		-	Wiceprezesa Zarządu

- Agnieszkę Kostempską	-	Członka Zarządu

zwaną w treści umowy Zamawiającym,

a

.........................................................................................................................................

REGON: ....................................    NIP: ..................................... KRS: ...................................

reprezentowanym przez :

- ....................................................................................

- ....................................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na cząstkowym remoncie nawierzchni mineralno – asfaltowych grysami i emulsją kationową za pomocą remontera – 8 000 m2.

- Szczegółowy sposób wykonania i odbioru robót zawiera Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i realizowane zgodnie z jej zapisami.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów mających zastosowanie 
w przedmiocie zamówienia, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. x 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i warunków branżowych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami organów nadzorczych, przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

- Wykonawca:

- przystąpi w nieprzekraczalnym terminie ……. dni  (kryterium oceny ofert) do realizacji prac wynikających ze zlecenia częściowego Zamawiającego.

- zabezpieczy uszkodzone elementy przed możliwością dalszego pogorszenia się ich stanu poprzez eksploatację w stanie uszkodzenia, oznaczy odcinki, których eksploatacja zagraża bezpieczeństwu użytkowników – zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i przepisami wykonawczymi,

- zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa osób wykonujących prace remontowe 
i osób trzecich, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

- właściwie składuje wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady i śmieci,

- jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność z ustaleniami technicznymi 
i jakościowymi zawartymi w OST, realizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością,

- wykonuje zamówienia podczas dni bezdeszczowych oraz jeśli prognozowana w dniu poprzednim temperatura o godz. 600 nie będzie niższa niż 5ºC,

- przekaże Zamawiającemu wykaz telefonów kontaktowych i faksów w celu sprawnego 
i terminowego wykonania zamówienia,

- udostępni na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania, dane i dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów (aprobaty, atesty, dowody dostawy, itp.)

- Ogólne warunki wykonania zamówienia:

  - Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych emulsją i grysami za pomocą remontera;

    - oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

    - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu na pryzmę,

    - skropienie emulsją oczyszczonego dna i ścian naprawianego miejsca,

    - rozścielenie kruszywa jedną lub dwoma warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia,

    - skropienie emulsją rozścielonego kruszywa,

    - rozsypanie drobnego kruszywa,

    - ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego 
w uszkodzonym miejscu,

    - zbiórka i wywóz uzyskanego w trakcie oczyszczania uszkodzonych miejsc rumoszu 
na miejsce składowania odpadów,

    - uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót budowlanych do 7 dni po  ich zakończeniu.

§ 4

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą odbiory robót częściowe – zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

- W odbiorach uczestniczą: upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy lub upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dokumentów potwierdzających wbudowane materiały, atesty, badania, itp.

- O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie na adres siedziby Zamawiającego    lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………………………….., a termin biegnie od dnia w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Zamawiający przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni od daty prawidłowego zawiadomienia o gotowości Wykonawcy do odbioru.

- W sytuacji wystąpienia awarii jednostki sprzętowej Wykonawcy - remontera 
(z przyczyn niezależnych od niego) jest on zobowiązany podstawić jednostkę zastępczą w czasie nie dłuższym niż 3  godzin od zaistnienia awarii  jednostki, przy czym podstawiona jednostka musi posiadać parametry spełniające wymagania określone w SIWZ, zdolne do prawidłowego wykonania zleconego zadania.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady możliwe do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru ponownie.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku czynności odbiorowych. Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za częściowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

§ 5

- Strony ustalają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe za 1m2 remontu cząstkowego nawierzchni mineralno asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera.

- Cena netto za  1m2 remontu cząstkowego nawierzchni mineralno asfaltowej grysami 
i emulsją kationową za pomocą remontera, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi :……….. zł /m2  netto.

- Zamawiający każdorazowo  przy miesięcznym rozliczeniu wykonanych m2 remontu nawierzchni mineralno - asfaltowej określi ilość faktycznie wykonanych m2 remontu nawierzchni mineralno - asfaltowej, które podlegać będą procedurze odwrotnego obciążenia podatkiem VAT u Wykonawcy.

- Całkowita, nieprzekraczalna wartość zamówienia wynosi:……zł netto (słownie:……).

- Pomiary powykonawcze zawarte w bezusterkowym protokole odbioru stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT za częściowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Ryczałtowe ceny jednostkowe obejmują wszelkie należności za czynności mające na celu należyte wykonanie robót, w tym koszty związane z wykonaniem umownych obowiązków usług, czynności i robót nie objętych umową, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dobrą praktyką budowlaną.

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz na koniec miesiąca.

- Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 
w terminie 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru robót.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia w banku polecenia przelewu przez Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowane prace 
w wymiarze 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru ostatniego z zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W razie stwierdzenia wady w okresie gwarancji Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Istnienie wady powinno zostać stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nie usunięte 
w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi z tytułu wady wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione Zamawiającemu, w każdym czasie trwania umowy, na jego wezwanie.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wymaganej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 
to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia będą potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przez co rozumie się także nie przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 5 000,00 zł brutto,

- za opóźnienie w oddaniu Zamawiającemu części przedmiotu umowy (zlecenie częściowe) – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie zlecenia częściowego, które podlega opóźnieniu, za każdy dzień opóźnienia 
w stosunku do terminu ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał się odbyć,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt c – w wysokości 500,00 zł brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót podlegających zleceniu częściowemu lub podpisania protokołu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

      - Strony zgodnie ustalają że wszelkie zmiany dotyczące zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności .

      - Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy wyłącznie w granicach unormowanych przez art. 144 ustawy Pzp.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm) nie stanowi inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Zamawiający 							Wykonawca

Załącznik nr 11

......................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Data   ..........................................

Nazwa  Wykonawcy:……………………………………………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Remont cząstkowy nawierzchni mineralno – asfaltowej grysami i emulsją kationową za pomocą remontera ” nr ZP-1/2020

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, do realizacji ww. zadania dysponuje/będzie dysponowała  następującym sprzętem.

| Lp | Opis sprzętu - typ/marka/dane techniczne | Ilość jednostek | Rok produkcji | Sposób dysponowania sprzętem* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 12

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - Przedmiot OST .

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni mineralno – asfaltowych grysami i emulsja kationową za pomocą remontera.

  - Określenie podstawowe.

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Remont cząstkowy nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 	Pojęcie „remont cząstkowy” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-asfaltowego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie objętym pracami, metody użyte przy utrzymaniu, konserwacji oraz za ich zgodność z dokumentacją  i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

  - Zgodność robót z OST i SST

Wszelkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z OST i SST. Dane określone w OST i SST będą uważane za wartości docelowe, od których, dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z OST oraz SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie terenu robót remontowych

Roboty remontowe, konserwacyjne i porządkowe (obok pasów jezdni na których odbywa się ruch pojazdów)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru częściowego robót.  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami remontowymi nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót remontowych.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym   jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę wydaną przez uprawioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelki materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru częściowego.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru częściowego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć roboty remontowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi pracami remontowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

  - Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego.  Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.

- MATERIAŁY

Materiały użyte do remontów nawierzchni winny odpowiadać obowiązującym wymaganiom prawnym, normom i warunkom technicznym.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu objętego pracami remontowymi i złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłacenie.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu objętego pracami remontowymi w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w OST i SST. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

  - Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi z OST oraz w SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

  - Wykonanie robót

Wykonawca jest podpowiedziany za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami OST i SST oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Kontrola jakości robót

3.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem robót przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.  Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

3.2 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

  - Deklarację zgodność lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produktu przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego.  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

- obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

- Obmiaru robót dokonuje Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego.

- Obmiar będzie przeprowadzony w określonym czasie umownym na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.

4.2  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni.

4.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

4.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

5. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego robót jest protokół odbioru częściowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

- rysunki skomplikowanych powierzchni lub objętości

W przypadku, gdy wg przedstawiciela Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy on ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez przedstawiciela Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zastosowane wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy przedstawiciel Zamawiającego.

6. Podstawa płatności

6.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową ustaloną dla danej pozycji wskazanej w formularzu oferty. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Rozliczenie prac

Rozliczenie będzie prowadzone na podstawie faktycznie wykonanych prac (ilości obmiarowych wykonanych m2 ) razy stawka za 1m2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.